1. Какое из перечисленных свойств металлов обеспечивает  наилучшую возможность их обработки давлением:

1. высокая прочность

2. высокая теплопроводность

3. высокое электропроводность

4. высокая пластичность

5. хорошие литейные свойства

2. Каково максимальное (теоретически) содержание углерода в сталях (в %):

1. 6,67

2. 0,8

3. 2,14

4. 1,2

5. 4,3

3. Каково основное достоинство быстрорежущих сталей:

1. высокая твердость

2. коррозионная стойкость

3. высокая прочность

4. высокая теплостойкость

4. Что такое наклеп :

1. упругая деформация

2. пластическое деформирование металла

3. холодная пластическая деформация

4. упрочнение металла в результате холодной пластической деформации

5. Какую марку стали следует использовать для изготовления инструмента,

обрабатывающего детали на больших скоростях резания:

1. ХВГ

2. 08

3. У11

4. Р6М5

6. Какой из перечисленных химических элементов обязательно присутствует

в латунях:

1. Fe

2. Cr

3. Мn

4. Al

7. Какое из перечисленных свойств (параметров) в наибольшей степени

характеризует сопротивление материала хрупкому разрушению:

1. твердость

2. предел прочности

3. относительное удлинение

4. ударная вязкость

8. Из какого сплава следует изготовить режущий  хирургический инструмент

многоразового использования:

1. У8

2. Д16

3. 12Х189Н10Т

4. 40Х13

9. Какую марку стали следует предпочесть для сварных конструкций,

работающих в агрессивных средах:

1. У8

2. 08

3. 12Х18Н10Т

4. 12Х18Н9

10. Каково максимально возможное содержание Zn (в %) в однофазных

(() латунях:

1. 0,8

2. 2,14

3. 6,67

4. 39

11. Какую марку стали  следует использовать для изготовления недорогого

изделия методом холодной штамповки:

1. 08

2. Ст5

3. У12

4. 12Х18Н8Т

12. Какая заключительная операция термической обработки сообщает сплаву

Д16 максимальную прочность:

1. закалка

2. низкий отпуск

3. искусственное старение

4. естественное старение

5. рекристаллизационный отжиг

13. Теплостойкость сплава – это способность:

1. выдерживать высокие температуры

2. не изменять размеры изделия при нагревании

3. сохранять высокую твердость при длительном нагревании

4. не окисляться при высоких температурах

14. Какой химический элемент преобладает в  сталях:

1. углерод

2. хром

3. железо

4. никель

15. Какой сплав используется для обшивки самолетов:

1. латунь

2. углеродистая сталь

3. высокопрочный чугун

4. дуралюмин

16. Измерение какого механического свойства используется обычно для

контроля качества термической  обработки:

1. прочность

2. твердость

3. пластичность

4. ударная вязкость

17. Какой из перечисленных сплавов успешно используется в качестве

подшипникового (антифрикционного) материала:

1.У11

2. Л72

3. БрС30

4. Д16

18. Какой из перечисленных сплавов следует использовать для литых деталей

самолетов, переносных приборов и т.п.

1. СЧ10

2. У10

3. Д16

4. АЛ2

19. Какой химический элемент повышает

коррозионностойкость стали:

1. Mn

2. Ni

3. Cr

4. C